PAMA, a.s.

Ostrov nad Oslavou 273              K Šancím 50

594 45 Ostrov nad Oslavou         163 00 Praha Řepy

tel.: 566 503 233                          tel., fax. 235 311 486

mail: info@pamaas.cz	  mail: praha@pamaas.cz

www.pamaas.cz

Montážní návod polykarbonátové krytiny DECOPOL, profil trapéz 76/18

Polykarbonátová krytina není pochozí, při montáži postupujte dle Technologického postupu pro práci ve výškách, který lze stáhnout na www.pamaas.cz

Používejte originální kotevní příslušenství dodávané společně s krytinou.

1) Přesah desek

-  V podélném směru se desky napojují na střešním profilu / lati, s přesahem, který je závislý na sklonu konstrukce. Minimální přesah je určen dle tabulky v obrazové části, obvyklý přesah je 20cm.

-  V příčném směru se desky kladou jedna vedle druhé s překrytím 1 trapéz.

-  Minimální doporučený sklon střechy je 5°.

2) Pokládka

-  Montáž desek se provádí vždy proti směru převládajících větrů.

-  Pokládku provádíme pouze při větru do 3m/s a teplotách v rozmezí 10°C – 25°C.

-  Desky nejsou pochozí, používá se montážní lávka.

-  Při variantě kotvení krytiny na ocelové profily je nutno na tyto profily nalepit podkladovou PE pásku, která zamezí přehřívání desek a konstrukce vlivem působícího slunečního záření.

3) Umístění kotvení

-  Krytina se kotví vruty 6 x 50mm do dřeva nebo  samořeznými šrouby Tex 6 x 40mm do kovu.

-  Desky se kotví do každého třetího trapézu na všech profilech.

-  Otvory pro šrouby je nutno do krytiny předvrtat vrtákem do oceli s průměrem větším než je průměr kotevního šroubu, tak aby byla umožněna tepelná dilatace desek. Deska musí být při vrtání v místě vrtání podložena a ukotvena. Minimální vzdálenost otvoru od okraje desky je 50mm. Následující tabulka určuje o kolik má být předvrtaný otvor větší než je průměr šroubu.

- Při svislém opláštění se desky kotví do spodního trapézu.

- V celé ploše střechy se požije distanční rozpěrka pro maximálně pevné ukotvení krytiny

-  Počet kotvících prvků je asi 10ks/m2.

4) Řezání krytiny

-  Pro řezání je nejvhodnější kotoučová vysokootáčková úhlová bruska s kotoučem na železo.

-  Při řezu je nutno desku oboustranně upevnit a řez vést dle vodící lišty pomalým a plynulým pohybem.

5) Okapový žlab

- Celkový přesah desky činí maximálně 50mm od zakládací střešní latě.

- Proti zafoukávání srážek lze mezi desku a střešní lať použít těsnící PE profil.

6) Skladování

- Desky skladujeme na pevném rovném podkladu, chráněné proti slunci, po deskách nechodíme.

1. Podélné překrytí desek

Velikost podélného překrytí zvolit dle následující

tabulky.

2. Boční překrytí desek

Boční překrytí desek je 1 trapéz.

3. Kotvení šroubů

- Desky klademe dle čísel, postupně 1, 2, 3, 4, ….

- Do krytiny je nutno předvrtat díry pro šrouby

- Kotvení do každého třetího trapézu na všech střešních profilech.

Řez A, kotvení na okapové lati

- Vrut 6 x 50mm / Tex 6 x 40mm

- Pogumovaná podložka

- Distanční rozpěrka 76/18+(podkladová PE páska pro kovovou konstrukci)/ Těsnící PE profil

Řez B, kotvení v ploše střechy

- Vrut 6 x 50mm / Tex 6 x 40mm

- Pogumovaná podložka

- Distanční rozpěrka 76/18 +(podkladová PE páska pro kovovou konstrukci)

4. Detail okapu

Maximální přesah krytiny přes poslední lať je 50mm.

5. Štítové lemování - plech

Šířka klempířského plechu je třeba přizpůsobit skutečnému stavu ukončení krytiny a střešní konstrukce.